农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品中，随机抽取三卷薄膜。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样人员将抽取到的三卷薄膜去掉外层十米后，每卷取一块，长度四米，将三块薄膜按编号1、2、3号标明，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品。

2 检验依据

表1农业用聚乙烯吹塑棚膜

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 厚度极限偏差及厚度平均偏差 | GB/T4455-2019 | GB/T6672-2001 |
| 2 |  | 宽度极限偏差 | GB/T4455-2019 | GB/T6673-2001 |
| 3 |  | 外观 | GB/T4455-2019 | GB/T4455-2019 |
| 4 |  | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T4455-2019 | GB/T4455-2019 GB/T 1040.3-2006 |
| 5 |  | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T4455-2019 | GB/T4455-2019 GB/T 1040.3-2006 |
| 6 |  | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T4455-2019 | QB/T1130-1991 |
| 7 |  | 透光率* | GB/T4455-2019 | GB/T 2410-2008 |
| 8 |  | 雾度* | GB/T4455-2019 | GB/T 2410-2008 |
| 备注 | *为Ⅰ型和Ⅱ型聚乙烯耐老化棚膜和聚乙烯流滴耐老化棚膜要求； |  |  |  |

表2聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 厚度极限偏差及平均厚度偏差 | GB13735-2017 | GB/T6672-2001 |
| 2 |  | 宽度极限偏差 | GB 13735-2017 | GB/T6673-2001 |
| 3 |  | 外观 | GB 13735-2017 | GB13735-2017 |
| 4 |  | 拉伸负荷(纵、横向) | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 5 |  | 断裂标称应变(纵、横向) | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 6 |  | 直角撕裂负荷(纵、横向) | GB 13735-2017 | QB/T1130-1991 |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T4455-2019  农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB13735-2017   聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

经检验，单项判定全部合格，判定为被抽查产品合格；单项判定中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。