混凝土外加剂产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取量：一份为检验样品（抽取不少于 0.2t水泥所需要的外加剂量），一份为备用样品（抽取不少于 0.2t水泥所需要的外加剂量）。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 | GB 8076-2008 | GB 8076-2008 |
| 2 | 泌水率比 | GB 8076-2008 | GB 8076-2008 |
| 3 | 含气量 | GB 8076-2008 | GB 8076-2008 |
| 4 | 坍落度1h经时变化量 | GB 8076-2008 | GB 8076-2008 |
| 5 | 抗压强度比 | GB 8076-2008 | GB 8076-2008 GB/T 50081-2019 |
| 6 | 收缩率比 | GB 8076-2008 | GB 8076-2008 GB/T 50082-2024 |
| 7 | 含固量 | GB 8076-2008 | GB/T 8077-2023 |
| 8 | PH值 | GB 8076-2008 | GB/T 8077-2023 |

注：含固量、PH值是匀质性指标，需要生产厂提供控制范围，且依据GB 8076-2008《混凝土外加剂》标准，含固量、PH值应在生产厂控制范围内。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8076-2008《混凝土外加剂》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。