**非复合膜袋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）**

**1 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量:

生产领域：膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品；袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取20个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。

流通领域：膜类产品：每批次产品抽取3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品；袋类产品：每批次产品抽取3包，其中2包作为检验样品，1包作为备用样品。

**2 检验依据**

非复合膜袋

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
| 7 | 封合强度/热合强度（限袋类产品） | BB/T 0039-2013  BB/T 0014-2011  产品明示标准 | QB/T 2358-1998 |
| 8 | 拉伸强度/拉断力 | GB/T 4456-2008  GB/T 10003-2008  BB/T 0014-2011  产品明示标准 | GB/T 1040.3-2006 |
| 9 | 断裂标称应变/断裂伸长率 | GB/T 4456-2008  GB/T 10003-2008  BB/T 0014-2011  产品明示标准 | GB/T 1040.3-2006 |
| 注：1.芳香族伯胺迁移总量仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。  2.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。  3.因为流通领域无法让生产企业确定产品的预期使用情况，故流通领域上抽取的非复合膜袋产品迁移条件均按照10%乙醇，40℃，24h浸泡实验。 | | | |

物理指标项目根据产品标准及检测方法是否符合细则要求，确定此项目是否需要检测。执行国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准等其他非复合膜袋产品执行标准，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

**3.1依据标准**

[GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜](http://www.so.com/link?m=an4B6Naw3DFf8tGXnOxjlDU3MC61AH%2BEa5AjhJR73MqFG1SuyngkrB39r%2Fo18zEkZn4jLeZy0wpfXHs9hoiTPIAOKnCn6CRFhNFLYnwnJt%2B3KzmF1ujK8X8F%2Bk5dyakOv" \t "_blank)

GB 4806.7-2023 [食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品](http://www.bzsb.info/searchStandard.do)

GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 17030-2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜

GB/T 20218-2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 24984-2010 日用塑料袋

GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

BB/T 0014-2011 夹链自封袋

BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。